УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЧЗЛК»

___________________В.Н.Новиков

«_______»_______________2011г.

ИНСТРУКЦИЯ  И-01-10

по   хранению, приготовлению   и  нанесению   полиуретановых

одноупаковочных,   влагоотверждаемых материалов  системы ПОЛУРЕН:

ПОЛУРЕН -01, ПОЛУРЕН-02Al, ПОЛУРЕН-601,  ПОЛУРЕН-602

# ТУ   231000 - 001 -  61110 – 2002

Г.Пермь

# ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Одноупаковочные (1К), отверждаемые влагой воздуха  полиуретановые  лакокрасочные материалы  (ПУ ЛКМ)  системы    ПОЛУРЕН рекомендуются для антикоррозионной и антифрикционной защиты металла, бетона и дерева.

1К ПУ ЛКМ  системы    ПОЛУРЕН, предназначены  для   защиты  внутренних  и наружных поверхностей самостоятельно или в системе с другими   ПУ ЛКМ, объектов ,  подвергающихся  воздействию  агрессивных  жидких и  парогазовых    сред.

1 К ПУ ЛКМ   системы ПОЛУРЕН  представляет  собой  композиции, состоящие их полиуретановых форполимеров, полученных взаимодействием функциональных полиэфиров и полиизоцианатов в растворе органических растворителей: этилацетата, бутилацетата и ксилола или сольвента.

Форполимеры, в зависимости от назначения, наполняются пигментами, тонкодисперсными наполнителями и добавками, улучшающие реологические показатели материалов.

1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  способны  отверждаться  при температуре окружающего воздуха  от  минус15˚С  до  плюс 35˚С и относительной влажности  воздуха до 98 %.

Покрытие, полученное на базе 1К ПУ ЛКМ  системы    ПОЛУРЕН , стойко к нефти, продуктам ее переработки, морской, пресной воде,  нейтральным, кислым и щелочным растворам солей.

Покрытие  может   эксплуатироваться как в растворах, так и в высоко-агрессивной промышленной атмосфере,  использоваться для уменьшения пыления и износа бетонных  полов ( боксов, парковок, складских помещений, различных переходов).

Покрытие, полученное из 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  с маркой АГРО (верхнее покрытие  ПОЛУРЕН -601 АГРО) , может  быть использовано для защиты от коррозии и износа емкостей  для хранения питьевой воды, вино-водочных изделий, пива, зерновых и других сельскохозяйственных культур, а также продуктов их переработки.

Покрытие может быть использовано для защиты от коррозии и износа полов и сооружений агропромышленного комплекса.

1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  поставляются ( производятся ) в двух исполнениях «летний вариант»- марка Б, используется при температуре окружающего воздуха выше + 5˚С  и «зимний вариант» - марка А , используется при температуре окружающего воздуха ниже + 5˚С.

1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  могут применяться  в качестве пропиточного (пенетрирующего) грунта - ПОЛУРЕН 01,в  качестве грунта, обладающего протекторным механизмом действия - ПОЛУРЕН-О2 Al   , как промежуточные и покровные слои- ПОЛУРЕН 601 и ПОЛУРЕН 602 .

1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  предлагается  использовать  для систем  покрытий с двухупаковочными    материалами    «ПОЛУРЕН –УФ», которые наносятся или как декоративные, или для улучшения адгезии к цветным металлам и нержавеющей стали.

Температурный   интервал  эксплуатации  1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН   от минус 60 до плюс 100 оС ,  при кратковременном  воздействии  до 130оС  .Сухой нагрев допускается до 160 оС.

1   ХРАНЕНИЕ.  ГАРАНТИИ

- 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  - хранятся на складе при температуре от минус 35°С  до  +35°С   .

- Гарантийный срок хранения    -  6 месяцев.

- Гарантийное хранение предусматривает не поврежденную заводскую упаковку: крышку с кольцевым замком   на барабане (10,20,55л) При хранении должно быть  исключено   попадание  прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

- После 6  месяцев  хранения возможно продление до  срока хранения  12 месяцев, если  не изменилось качество покрытия, внешний вид ЛКМ, которые можно сравнить с контрольным

- образцом ЛКМ, хранящимся  в лаборатории.  При этом после испытания партии  ЛКМ выдается новый  паспорт.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  - При получении ЛКМ со склада необходимо проверить соответствие маркировки на
упаковке. При работе в «летний период» ( температура воздуха выше +5ºС ) следует использовать марку Б. При работе в «зимний период» ( температура ниже +5ºС ) лучше использовать марку А. При работе в «зимний период» с маркой Б , следует разбавлять ЛКМ этилацетатом  из расчета (5…7)% . Этилацетат должен содержать не более 0,07% влаги. 	Лучше растворитель  приобретать у производителя 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН, специально подготовленный  как разбавитель 1К ПУ ЛКМ .

  - После отбора 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН из тарного места  (10,20,55)л, перед тем как закрыть крышкой оставшийся материал, тщательно протереть растворителем ( бутилацетат, этилацетат, ацетон, Р 4, Р 5) место стыка крышки и емкости.

  - Для приготовления 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  использовать только чистую и сухую тару. 	 Перед применением  1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН,    тщательно перемешать его до получения однородного состояния. Исключается попадание осадков в момент перемешивания. При введении ускорителя сушки в 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН  следует использовать его в течение 1 ч.

2.4.Условная вязкость товарной продукции при поставке по вискозиметру  ВЗ  264 Ø сопла 4мм- в зависимости от марки и варианта исполнения ( «зимний», «летний» ) составляет-  (15…80)с.

2.5 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН при нанесении должен иметь температуру окружающего воздуха.

3. РАСХОД МАТЕРИАЛА

3.1.Расход материала зависит  от используемой марки материала, требуемой толщины покрытия    (40…100) мкм и используемого способа нанесения. Коэффициенты  расхода материала: 1,1 при нанесении кистью или валиком; 1,25   - при безвоздушном   распылении. Кроме  этого,  расход материала зависит от конструкции,  при  нанесении на  решетчатые поверхности  расход ЛКМ увеличивается.

3.2 Сухой остаток  ПОЛУРЕН-01- (39…49)%, ПОЛУРЕН-О2 Al(57…67)% ПОЛУРЕН 601(59…69)% , ПОЛУРЕН 602 (62…72)%. Нижний предел сухого остатка для  « зимнего» исполнения (марки А) , верхний для «летнего»  исполнения  –(марки Б).  . Плотность  всех вышеперечисленных  марок ЛКМ  колеблется ( от 1,01 до 1,07 )  кг/дм³. Теоретический расход  ЛКМ  на слой  при толщине (сухого) слоя (40…100 ) мкм составляет (65…180) г/м².

3.3 При расчете расхода 1К ПУ ЛКМ ПОЛУРЕН и порядка нанесения слоев   использовать системы ВМ, ВБ и другие, предложенные разработчиком и производителем  данных  материалов.

## 4 НАНЕСЕНИЕ

4.1 1К ПУ ЛКМ  ПОЛУРЕН при нанесении должен иметь температуру окружающего воздуха.

4.2 Наносятся 1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН  кистью,  валиком, наливом, методом безвоздушного распыления. Распыляют  ЛКМ с помощью БВР соплами  диаметром  0,019"…0,021".Угол распыления выбирается  в зависимости от формы окрашиваемой поверхности.

4.3  Перед нанесение  ЛКМ  поверхность подготавливается : бетон и дерево- удаляются соли, жиры, масло, вода, обеспыливается; сталь  зачищается  абразивоструйной очисткой  до степени не ниже Sa2 или очистка ручным инструментом до степени St3. Допускается нанесение (ПОЛУРЕН 01)  по остаточной ржавчине до 50 мкм. По загрунтованной поверхности – удаление загрязнений , наведение легкой шероховатости и обеспыливание.

4.4  Время высыхания  одноупаковочных полиуретановых ЛКМ  типа ПОЛУРЕН между слоями «до отлипа» по (ГОСТ 19007-73)  (2…5)ч   при температуре  (20±2)ºС,  влажности больше 60% и включенной вытяжке. При низкой влажности  (меньше 60%)  следует вводить ускоритель сушки полиуретановых систем (ПОЛУРЕН УС ПУ), из расчета (1…2)% от массы ЛКМ. Введение  ускорителя сушки в ПОЛУРЕН 01 не желательно, т.к. могут ухудшится   адгезионные свойства покрытия. Сушка последнего слоя до полного высыхания. Время полного высыхания, в зависимости от температуры, (7…10) суток.

  - После использования  1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН, следует тщательно промыть тару, инструмент и оборудование. Для промывки можно использовать растворители: этилацетат, бутилацетат, Р4, Р5, ацетон. Сразу после использования  ЛКМ оборудование можно промыть сольвентом или ксилолом.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА

5.1. 1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН    являются токсичными и пожароопасными материалом, что обусловлено  свойствами  входящих в нее компонентов.

  - Пары растворителей могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации.

  - Возможные пути попадания вредных веществ в организм человека: ингаляционный и через кожные покровы.

  - Высушенное покрытие не оказывает вредного действия на организм  человека.

При проведении работ по нанесению  1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН  внутри помещений они должны быть, оборудованы принудительной вентиляцией (местной и общей приточно-вытяжной) по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, в которой вредные вещества не должны превышать установленные допустимые концентрации в соответствии с ГОСТ 12.1.005 с учетом однонаправленного действия.

  - Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен производиться  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007.

  - Для безопасного применения 1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН  технологическое оборудование и технологические процессы  должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002 соответственно, а также обеспечивать максимальную механизацию всех технологических операций и надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций,  исправность  электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

  - Работающие с  1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН  должны быть обеспечены  комплектом спецодежды по ГОСТ 12.4.103 (хлопчатобумажный костюм, брезентовый фартук, кожаная обувь) и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты».

  - При подготовке ЛКМ ПОЛУРЕН к работе пользоваться защитными очками типа  ЗН по ГОСТ 12.4.013 и респираторами типа РУ-60МУ по ГОСТ 17269, ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028.

  - При нанесении ЛКМ  ПОЛУРЕН  необходимо пользоваться респиратором РУ-60МУ марки А по ГОСТ 17269  и защитными  очки типа ОП-2  по ГОСТ 12.4.013.

  - Для защиты кожи рук применять резиновые перчатки по ГОСТ
20010 ; в случае попадания веществ на кожные покровы смыть горячей водой с мылом.

  - При нанесении  1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН  образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызывать загрязнение атмосферного воздуха.

  - С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами  паров растворителей должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

  - Все жидкие отходы в виде загрязненных растворителей, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования и   коммуникаций, должны  быть собраны в специальные емкости для дальнейшей переработки

  - При проливе     ЛКМ ПОЛУРЕН     обезвреживание производить песком. Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после  промывки оборудования, очистки помещений, коммуникаций в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров должны быть утилизированы в соответствии с санитарными правилами № 3188-84 "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".

  - Окраска  1К ПУ  ЛКМ ПОЛУРЕН  должна производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.005 в хорошо вентилируемых помещениях.

  - Окрасочное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и в процессе эксплуатации не должно загрязнять выбросами вредных веществ окружающую среду (воздух, почву, водоемы) выше установленных норм.

  - При нанесении ЛКМ ПОЛУРЕН раскораспылителями необходимо руководствоваться "Правилами при окрасочных работах с применением ручных распылителей" № 991-72, утвержденными  Минздравом  СССР22.09.72 г.

  - Средства тушения пожара: песок, кошма, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, огнетушители пенные и углекислотные марок:ОХП-10, ОБП-100. ОВПУ-250 ТУ 22-4720; ОУ-2, ОУ-5, ТУ 22-150-125.

  - К работам по приготовлению и нанесению ЛКМ ПОЛУРЕН  не допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и кормящие матери, прошедшие предварительный медицинский осмотр и на протяжении работы периодические смотры в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РФ № 90 от 14.03.96 г.

К самостоятельной работе следует допускать лиц после прохождения ими обучения и инструктажа по охране труда согласно ГОСТ 12.0.004-90.

Начальник НТЦ, к.т.н.                                                                                  С.В.Рагозина