|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ____________________________________ Чернушинский завод ЛАКИ-КРАСКИ |  |
| --- | --- | --- |

РЕКОМЕНДАЦИИ

по нанесению

полиуретанового лакокрасочного  покрытия    «ПОЛУРЕН»

на бетонный пол для защиты его от пыли

Для защиты   бетонных полов   используются ЛКМ:  ПОЛУРЕН -01  с рабочей вязкостью  14…16 с  ( сухой остаток 41…49  %)  и ПОЛУРЕН 02 Al  c рабочей вязкостью 30…80с ( сухой остаток  63…68%)  .при  температуре окружающего воздуха +5(С …+35(С  Толщина одного слоя 30…70мкм.

Первый слой грунтовочный   используется:  ПОЛУРЕН -01  с рабочей вязкостью  14…16 с . 2-й, 3-й слои наносятся   ЛКМ  ПУ  «ПОЛУРЕН 02 Al

Второй и 3-й наносятся ЛКМ ПУ  «ПОЛУРЕН 02 Al   серебристо-серого цвета. Причем 3-й слой наносится в случае не достаточной   интенсивности цвета .

Между слоями выдержка» « до отлипа» степень высыхания 2 ( ГОСТ 19007-73). Окончательное высыхание наступает через 7…10 суток.(чем ниже температура окружающего воздуха,  тем больше времени требуется для набора прочности).

Требования к поверхности на которую будет наноситься  ЛКМ «ПОЛУРЕН» обычные, как  и к другим ЛКМ:   не допускается присутствие  влаги, масла, старой краски,  пыли.

При покраске надо учитывать, что  ЛКМ «ПОЛУРЕН» покрытие влагоотверждаемое и поэтому скорость отверждения  зависит от относительной влажности воздуха. Температура  при которой можно наносить ЛКМ «ПОЛУРЕН» -15- +35  (С. Относительная влажность окружающего воздуха - до 98 %.  При  покраске не допускать попадания влаги на поверхность ЛКМ

Расход материала при покраске кистью , при  требуемой толщине слоя  покрытия 50 мкм при сухом остатке ЛКМ  66%( весовых) – 0,090-кг/м2( с учетом технологических  потерь 20%).  Расход на 2…3 слоя – 0,25…0,27 кг/м2

Расход материала зависит прежде всего от того насколько пористая поверхность пола ( бетона). Бетонная поверхность должна хорошо пропитаться  полиуретановым лакокрасочным материалом до появления блеска на поверхности. Однокомпонентный полиуретановый материал ПОЛУРЕН является влагоотверждаемым материалом. При взаимодействии с влагой воздуха образуются мочевина, которая придает ему высокую прочность. Комплекс полиуретан –мочевина обуславливает высокую эластичность, прочность, износостойкость, устойчивость к  большим нагрузкам , в том числе и большегрузного транспорта. Полученное половое покрытие легко поддается влажной обработке. С течением  времени его можно также  освежить   нанесением дополнительных   слоев этого же материала.

____________________________________________________________________________________________