УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО « ЧЗЛК»

___________________В.Н.Новиков

«_______»_______________2011г.

ИНСТРУКЦИЯ  И-03-10

по  хранению, приготовлению и нанесению акрил-уретановых  двухупаковочных грунт-эмалей   «ПОЛУРЕН-УФ»

ПОЛУРЕН АК 103 УФ

# ТУ   231200 - 007 -  48400878 – 2007

Г.Пермь

# ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Двухупаковочная акрил-уретановая грунт-эмаль  ПОЛУРЕН АК -103 УФ рекомендуется   для  защитного и защитно-декоративного  окрашивания   стали (углеродистая, легированная),  цветных металлов (алюминий и его сплавы, оцинковка) и  бетона.

Грунт-эмаль  ПОЛУРЕН АК -103 УФ  предназначена  для долговременной защиты  наружных  и внутренних поверхностей объектов, подвегающихся  воздействию  атмосферы и агрессивных  парогазовых    сред.

Грунт-эмаль  ПОЛУРЕН АК -103 УФ представляет  собой  двухупаковочную   систему,   состоящую   из основы  -  раствора   акрилата, наполненного пигментами, наполнителями, в том числе и антикоррозионными, реологическим добавками,  и  отвердителя, представляющего собой алифатический полиизоцианат. В качестве растворителей используется композиция, включающая, в зависимости от требуемых свойств:  неполярные, среднеполярные  и полярные растворители :     ксилол, сольвент, бутилацетат  и  другие .

Грунт-эмаль  ПОЛУРЕН АК -103УФ способна  отверждаться  при температуре окружающей среды от  минус 5˚С  до  плюс 35˚С и относительной влажности  воздуха не выше 75 %.

Покрытие грунт-эмали  имеет высокую  адгезионную  прочность, твердость, химическую стойкость к обливам нефтью, нефтепродуктами, растворам моющих средств и слабых растворов кислот.

Покрытие грунт-эмали имеет матовое или полуматовое исполнение и цвет по таблице RAL.

Покрытие грунт-эмали позволяет получить толстое защитное покрытие за короткий промежуток времени.

Температурный   интервал  эксплуатации  грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ от минус 60 до плюс 160оС,  при кратковременном  воздействии  до 200 оС .

1   ХРАНЕНИЕ.  ГАРАНТИИ

- Грунт-эмаль  ПОЛУРЕН АК -103 УФ  -  хранится на  складе  при температуре от минус 35°С  до  +35°С .

- Гарантийный срок хранения -12 месяцев со дня изготовления.

- Гарантийное хранение предусматривает не поврежденную заводскую упаковку: крышку с кольцевым замком   на барабане (10, 20) л - для  основы и  пробку   с контрольным кольцом  на полиэтиленовой  канистре  (2,5; 3)л - для отвердителя. При хранении должно быть  исключено   попадание  прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

- После 12 месяцев хранения возможно продление до срока хранения  до 24 месяцев , если после испытаний не изменилось качество покрытия, внешний вид ЛКМ: нет образования пленки   в банке с основой, не вспучилась тара с отвердителем или он не загустел. Повышение вязкости при хранении не считается браком. При этом после испытания партии выдается новый паспорт.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  - При получении ЛКМ со склада необходимо проверить соответствие маркировки на
упаковке. Перед применением  основу  и отвердитель, хранившиеся при температуре ниже (выше)  температуры условий нанесения  выдерживают  при температуре  условий нанесения  в течении 24 часов.

  - Основа  грунт-эмали должна быть тщательно размешена до однородного
состояния.

  - Приготовление грунт-эмали производится  непосредственно перед началом  работ,  путем смешивания основы с отвердителем в соответствии с  паспортом  на  соответствующую партию материала.

  - Для приготовления грунт-эмали  ПОЛУРЕН АК -103 УФ  следует использовать только чистую и сухую тару. Объем тары следует выбирать с таким расчетом, чтобы количество приготовленной эмали было израсходовано в течение (3… 5)  часов.  Лучшим вариантом приготовления  грунт-эмали является тара (барабан) из под основы.

  - Введение отвердителя в основу грунт-эмали  производится  сразу после ее тщательного перемешивания при температуре окружающего  воздуха не ниже  + 5 °С. Для условий нанесения ниже + 5 °С ( до  минус 5 °С) в материал вводится ускоритель сушки полиуретановых систем (ПОЛУРЕН УС ПУ)  в количестве (1…2)% от количества ЛКМ.

  - После введения в основу отвердителя (и ускорителя сушки при необходимости) смесь тщательно перемешать   и выдержать  на воздухе  (10… 20) минут.

  - Материалы использовать сразу после приготовления. Величину одновременно приготовляемой порции материала определяют с учетом его жизнеспособности (не  менее 5 час) и одновременного его использования. Принимать во внимание, что с введение  ускорителя сушки полиуретановых систем  жизнеспособность грунт-эмали  ПОЛУРЕН АК -103 УФ снижается в два раза.

  - Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК 103 УФ  как товарный продукт поставляется с вязкостью (60…200)с . Иногда при хранении происходит загущение основы . Допускается разбавление грунт-эмали растворителем «Ксилол» или «Сольвент»   (но  не  более 5 % от  массы  при безвоздушном распылении и до 20% при любом другом способе нанесения) .

  - Строго соблюдать пропорции смешивания материалов, используя для этого мерные стаканы или кружки. Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК 103 УФ   при нанесении  должна иметь температуру окружающего воздуха.

3  РАСХОД МАТЕРИАЛА

3.1.Расход материала зависит  от требуемой толщины покрытия    (40…100) мкм и используемого способа нанесения. Коэффициенты  расхода материала: 1, 1 при нанесении кистью или валиком; 1,25…1,5  - при безвоздушном и пневматическом распылении. Кроме  этого,  расход материала зависит от конструкции:  при  нанесении на  решетчатые поверхности  расход ЛКМ увеличивается.

3.2 Сухой (массный) остаток грунт-эмали (70…75)%, плотность (1,41…1,47) кг/дм³. Теоретический расход грунт-эмали на слой  при толщине слоя (40…100) мкм составляет (106…294) г/м².

3.3 При расчете расхода грунт-эмали ПОЛУРЕН АК 103 УФ  и установление порядка нанесения слоев использовать системы НМ, НБ и другие, предложенные разработчиком и производителем данного  материала.

## 4   НАНЕСЕНИЕ

4.1 Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК 103 УФ   при нанесении  должна иметь температуру окружающего воздуха.

  - Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК -103УФ наносится кистью, валиком, наливом, методом безвоздушного  распыления. Распыляется грунт-эмаль  с помощью БВР форсунками  диаметром (0,019…0,21)".

4.3.   Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК -103 УФ наносится   на сталь, цветные металлы, нержавею-щую сталь, бетон и   под эмаль ПОЛУРЕН –АК 101 УФ.

Грунт-эмаль может наноситься как самостоятельное покрытие (грунт и покровный  слой одновременно). Степень высыхания между слоями 3.  Подготовка поверхности:  Sa2 , St2,  St3. При  использовании  других  подложек нанесение на них грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ следует  согласовать с разработчиком и производителем   этих ЛКМ.

4.4 Время высыхания  грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ    между слоями  до степени 3 по (ГОСТ 19007-73) при температуре  +20оС, но не менее 5 час. При использовании ускорителя сушки полиуретановых систем  - не менее 3 ч. Допускается ускоренная сушка – при  80ºС в течение 30 мин, с ускорителем сушки ПУ ЛКМ – 15 мин. Сушка последнего слоя до полного высыхания (7 суток).

4.5. После нанесения  грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ следует тщательно промыть  инструмент, тару и оборудование. Для промывки использовать растворители: этилацетат, бутилацетат, Р4 , Р5, ацетон. Сразу после использования  ЛКМ оборудование можно  промыть сольвентом или ксилолом.

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ОХРАНА ТРУДА

5.1 Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК -103 УФ является токсичным и пожароопасным материалом, что обусловлено  свойствами  входящих в нее компонентов.

  - Пары растворителей могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации.

  - Возможные пути попадания вредных веществ в организм человека: ингаляционный и через кожные покровы.

  - Высушенное покрытие не оказывает вредного действия на организм  человека.

При проведении работ по нанесению  грунт-эмали  ПОЛУРЕН АК -103 УФ  внутри помещений они должны быть, оборудованы принудительной вентиляцией (местной и общей приточно-вытяжной) по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, в которой вредные вещества не должны превышать установленные допустимые концентрации в соответствии с ГОСТ 12.1.005 с учетом однонаправленного действия.

  - Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен производиться  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007.

  - Для безопасного ведения процесса применения грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ технологическое оборудование и технологические процессы  должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002 соответственно, а также обеспечивать максимальную механизацию всех технологических операций и надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций,  исправность  электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

  - Работающие с грунт-эмалью    должны быть обеспечены  комплектом спецодежды по ГОСТ 12.4.103 (хлопчатобумажный костюм, брезентовый фартук, кожаная обувь) и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты».

  - При подготовке грунт-эмали  к работе пользоваться защитными очками типа  ЗН по ГОСТ 12.4.013 и респираторами типа РУ-60МУ по ГОСТ 17269, ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028.

  - При нанесении грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ необходимо пользоваться респиратором РУ-60МУ марки А по ГОСТ 17269  и защитными  очки типа ОП-2  по ГОСТ 12.4.013.

  - Для защиты кожи рук применять резиновые перчатки по ГОСТ
20010   или специальные пасты: ХИОТ-4, 6, "Миколан";   "Биологические перчатки" по ГОСТ 12.4.068; в случае попадания веществ на кожные покровы смыть горячей водой с мылом.

  - При нанесении грунт-эмали   образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызывать загрязнение атмосферного воздуха.

  - С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами  паров растворителей должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

  - Все жидкие отходы в виде загрязненных растворителей, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования и   коммуникаций, должны  быть собраны в специальные емкости для дальнейшей переработки

  - При проливе     грунт-эмали     обезвреживание производить песком. Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после  промывки оборудования, очистки помещений, коммуникаций в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров должны быть утилизированы в соответствии с санитарными правилами № 3188-84 "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".

  - Окраска   грунт-эмалями    должна производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.005 в хорошо вентилируемых помещениях.

  - Окрасочное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и в процессе эксплуатации не должно загрязнять выбросами вредных веществ окружающую среду (воздух, почву, водоемы) выше установленных норм.

  - При нанесении грунт-эмали ПОЛУРЕН АК -103 УФ краскораспылителями необходимо руководствоваться "Правилами при окрасочных работах с применением ручных распылителей" № 991-72, утвержденными  Минздравом  СССР22.09.72 г.

  - Средства тушения пожара: песок, кошма, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, огнетушители пенные и углекислотные марок:ОХП-10, ОБП-100. ОВПУ-250 ТУ 22-4720; ОУ-2, ОУ-5, ТУ 22-150-125.

  - К работам по  нанесению грунт-эмали не допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и кормящие матери, прошедшие предварительный медицинский осмотр и на протяжении работы периодические смотры в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РФ № 90 от 14.03.96 г.

К самостоятельной работе следует допускать лиц после прохождения ими обучения и инструктажа по охране труда согласно ГОСТ 12.0.004-90.

Начальник НТЦ, к.т.н.                                                                                                   С.В.Рагозина