|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ____________________________________ Чернушинский завод ЛАКИ-КРАСКИ |  |
| --- | --- | --- |

РЕКОМЕНДАЦИИ

по нанесению полиуретанового лакокрасочного  покрытия

«ПОЛУРЕН» на  металл для его антикоррозионной защиты

Для защиты    металла    используются система полиуретановых однокомпонентных  ЛКМ:  ПОЛУРЕН -01  с рабочей вязкостью  14…16 с  ( сухой остаток 41…49  %) ,  ПОЛУРЕН 02 Al  c рабочей вязкостью 20…80с ( сухой остаток  63…68%), ПОЛУРЕН 601, с рабочей вязкостью 20…80с , сухой остаток 64…69% и ПОЛУРЕН 602, с рабочей вязкостью 20…80с , сухой остаток 68…72%  .при  температуре окружающего воздуха +5(С …+35(С  Толщина одного слоя 30…70мкм.

Для первого  слоя  используется  ПОЛУРЕН -01  с рабочей вязкостью  14…16 с,  2-й наносятся   ЛКМ  ПУ  «ПОЛУРЕН 02 Al , 3-й слой ЛКМ ПУ ПОЛУРЕН 601 и 4-й  слой ЛКМ ПУ ПОЛУРЕН 602. ПОЛУРЕН 601 можно использовать  также как покровный. При недостаточной толщине покрытия т.е. меньше 250 мкм  ( если толщина основного слоя    меньше 70 мкм) следует нанести 5 слой .

Между слоями выдержка» « до отлипа» степень высыхания 2 ( ГОСТ 19007-73). Окончательное высыхание наступает через 7…10 суток (чем ниже температура окружающего воздуха,  тем больше времени требуется для набора прочности). Нанесение слоя ЛКМ на недосушенную поверхность может, в конечном итоге, привести к появлению пузырей на поверхности. Нанесение ЛКМ на пересушенную поверхность приводит к  межслойному расслаиванию и к получению низкой толщины покрытия. Если все-таки  получилась пересушенная поверхность, то следует нанести на эту поверхность  пропиточный грунт (ПОЛУРЕН 01) , а затем остальные слои по схеме.

Требования к поверхности,  на которую будет наноситься  ЛКМ «ПОЛУРЕН» обычные, как  и к другим ЛКМ:   не допускается присутствие  влаги, масла, старой краски,  пыли.

При покраске надо учитывать, что  ЛКМ «ПОЛУРЕН» покрытие влагоотверждаемое и поэтому скорость отверждения  зависит от относительной влажности воздуха. Температура  при которой можно наносить ЛКМ «ПОЛУРЕН» -15- +35  (С. Относительная влажность окружающего воздуха - до 98 %. Лучшие условия для высыхания (2-5 часов ) при влажности 80…95%. Влажность можно создавать искусственно.

При  покраске не допускать попадания влаги на поверхность ЛКМ. При  покраске маленьких площадей, когда  используется  маленькое количества ЛКМ , следует отливать материал  для использования в другую тару, оставшийся продукт тут же плотно закрывать. При розливе исключать попадание воды в ЛКМ.

Расход материала при покраске кистью , при  требуемой толщине слоя  покрытия 50 мкм при сухом остатке ЛКМ  66%( весовых) – 0,090-кг/м2( с учетом технологических  потерь 20%).  Расход  на 4-5  слоев (250 мкм) – 0,5 кг/м2

Расход материала зависит, прежде всего, от  способа нанесения.  Потери могут достигать 80 %  при использовании безвоздушного способа нанесения на решетчатые поверхности (ширина меньше 150 мм). Пневматический способ нанесения не рекомендуется, т.к. с воздухом возможно попадание влаги.

ПОЛУРЕН является влагоотверждаемым материалом. При взаимодействии с влагой воздуха образуется мочевина, которая придает ему высокую прочность. Комплекс полиуретан –мочевина обуславливает высокую эластичность, прочность, износостойкость, , устойчивость к  большим нагрузкам , в том числе и ударным .

____________________________________________________________________________________________