УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЧЗЛК»

_________________В.Н.Новиков

«_______»____________2010г.

ИНСТРУКЦИЯ

По  приготовлению и  нанесению   двухупаковочных

антикоррозионных грунтовок   «ПОЛУРЕН»

# ТУ   231200 - 008 -  48400878 – 2007

Г.Пермь

# ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Двухупаковочные антикоррозионные грунтовки  «ПОЛУРЕН», предназначены  для защитного  и защитно- декоративного  окрашивания  наружных  и внутренних поверхностей, в системе с другими  полиуретановыми материалами, металлических конструкций и сооружений , подвергающихся  воздействию  атмосферы и агрессивных  парогазовых    сред.

Антикоррозионные грунтовки  представляет  собой  двухупаковочные   системы,   представляющие собой суспензии противокоррозионных пигментов: фосфатов цинка, цинкового порошка, железоокисных пигментов, железной слюдки, алюминиевой пасты и других неорганических пигментов и наполнителей в растворах полиолов и смеси органических растворителей с реологическими добавками и отвердителя  , представляющего собой алифатический или ароматический  полиизоцианат . В качестве растворителей используется композиция, включающая, в зависимости от требуемых свойств:  неполярные, среднеполярные и полярные растворители :     ксилол, сольвент, бутилацетат  и  другие .

Антикоррозионные грунтовки   типа «ПОЛУРЕН»  способны  отверждаться  при температуре окружающей среды от  плюс 5˚С  до  плюс 35˚С и относительной влажности  воздуха не выше 75 %.

Антикоррозионные грунтовки  двухупаковочные типа «ПОЛУРЕН» могут быть использованы в системе в качестве грунта в системах для защиты металла от коррозии .  Используются в системе покрытий с влагоотверждаемыми   материалами   «ПОЛУРЕН» эмалями или грунт-эмалями  системы   «ПОЛУРЕН УФ» .

Грунты  двухупаковочные типа  «ПОЛУРЕН» наносятся кистью, валиком, наливом, методом безвоздушного  или  пневмо-распыления.

Температурный   интервал  эксплуатации  материалов  системы  «ПОЛУРЕН » от минус 60 до плюс 160 оС (сухой нагрев),  при кратковременном  воздействии  до 200 оС  .

1   ХРАНЕНИЕ.  ГАРАНТИИ

- Грунтовки антикоррозионные  типа  «ПОЛУРЕН» - является двухупаковочными системами, состоящими из основы и отвердителя.

- Гарантийный срок хранения в складских помещениях при температуре от минус 35°С  до  +35°С    -  6 месяцев для отвердителя и 12 месяцев для основы.

- Гарантийное хранение предусматривает не поврежденную заводскую упаковку: крышку с кольцевым замком   на барабане (26 л) для  основы и  пробку   с контрольным кольцом  на полиэтиленовой  канистре  (3 л) для отвердителя. При хранении должно быть  исключено   попадание  прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

- ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  - При получении ЛКМ со склада необходимо проверить соответствие маркировки на
упаковке. Перед применением  основу  и отвердитель, хранившиеся при
температуре ниже 0°С,  выдерживают в помещении при температуре +20°С в течении 24 часов.

  - Основа  грунта должна быть тщательно размешена до однородного
состояния.

  - Приготовление грунта производится  непосредственно перед началом  работ путем смешивания основы с отвердителем в соответствии с  паспортом  на  соответствующую партию материала. Исключается попадание осадков в момент приготовления грунта.

  - Для приготовления грунта  «ПОЛУРЕН» следует использовать только чистую и сухую тару. Объем тары следует выбирать с таким расчетом, чтобы количество приготовленного грунта было израсходовано в течение  6  часов.  Лучшим вариантом приготовления грунта является тара (барабан) из под основы.

  - Введение отвердителя в основу  грунтовки  производится  сразу после ее тщательного перемешивания при температуре окружающего  воздуха не ниже  + 5 °С.

  - Во взвешенное количество основы грунта добавить отвердитель в количестве, указанном в паспорте, затем смесь тщательно перемешать и дать отстоятся на воздухе  20 минут.

  - Перед нанесением допускается разбавление грунта растворителем «Ксилол» или «Нефрас –А»  до рабочей   вязкости  (50…130)с  (но  не  более 5 % от  массы) и  обеспечения   толщины  сухого  слоя  50…80 мкм.

  - Материалы использовать сразу после приготовления. Величину одновременно приготовляемой порции материала определяют с учетом его жизнеспособности (не  менее 6 ч) и одновременного его использования.

  - Строго соблюдать пропорции смешивания материалов, используя для этого мерные стаканы или кружки.

3. РАСХОД МАТЕРИАЛА

3.1.Расход материала зависит  от требуемой толщины покрытия    (40…100) мкм и используемого способа нанесения. Коэффициенты  расхода материала: 1, 1 при нанесении кистью или валиком; 1,25…1,5  - при безвоздушном и пневматическом  распылении. Кроме  этого,  расход материала зависит от конструкции,  при  нанесении на  решетчатые поверхности  расход ЛКМ увеличивается.

3.2 Сухой остаток  грунта не менее 65%, плотность 1,3…2,9  кг/дм³. Теоретический расход эмали на слой  при толщине слоя 40…100 мкм составляет 80…360 г/м².

## 4 НАНЕСЕНИЕ

4.1 Время высыхания  грунта типа «ПОЛУРЕН»   между слоями «до отлипа» по (ГОСТ 19007-73) при температуре  +20оС не более 3 ч.

  - Грунтовки антикоррозионные двухкомпонентные   типа  «ПОЛУРЕН» распыляют с помощью БВР соплами  диаметром  0,33…0,53 мм  при  давлении 10,0…16, МПа  (100…160 бар.).

  - Сушка последнего слоя до полного высыхания.

  - Условная вязкость грунтовок   по вискозиметру  ВЗ 246 Ø сопла4 мм- (50…130)с.  При заявке на большой объем  грунта, заказчик может  указать требуемую вязкость  грунтовки с учетом своего оборудования (например , (60…70) с).

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.Грунтовки «ПОЛУРЕН»  является токсичными и пожароопасными материалом, что обусловлено  свойствами  входящих в нее компонентов.

  - Пары растворителей могут образовывать в зоне рабочего помещения взрывоопасные концентрации.

  - Возможные пути попадания вредных веществ в организм человека: ингаляционный и через кожные покровы.

  - Высушенное покрытие не оказывает вредного действия на организм  человека.

При проведении работ по нанесению  грунтовок «ПОЛУРЕН » внутри помещений они должны быть, оборудованы принудительной вентиляцией (местной и общей приточно-вытяжной) по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей чистоту воздуха рабочей зоны, в которой вредные вещества не должны превышать установленные допустимые концентрации в соответствии с ГОСТ 12.1.005 с учетом однонаправленного действия.

  - Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен производиться  в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.007.

  - Для безопасного ведения процесса производства и применения грунтовок   «ПОЛУРЕН» технологическое оборудование и технологические процессы  должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.3.002 соответственно, а также обеспечивать максимальную механизацию всех технологических операций и надлежащую герметизацию оборудования и коммуникаций,  исправность  электропусковой и контрольно-измерительной аппаратуры.

  - Работающие с грунтовок  «ПОЛУРЕН» должны быть обеспечены  комплектом спецодежды по ГОСТ 12.4.103 (хлопчатобумажный костюм, брезентовый фартук, кожаная обувь) и средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011, которыми необходимо пользоваться в зависимости от характера выполняемых работ в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты».

  - При подготовке грунтовок к работе пользоваться защитными очками типа  ЗН по ГОСТ 12.4.013 и респираторами типа РУ-60МУ по ГОСТ 17269, ШБ-1 "Лепесток" по ГОСТ 12.4.028.

  - При нанесении грунтовок    «ПОЛУРЕН» необходимо пользоваться респиратором РУ-60МУ марки А по ГОСТ 17269  и защитными  очки типа ОП-2  по ГОСТ 12.4.013.

  - Для защиты кожи рук применять резиновые перчатки по ГОСТ
20010   или специальные пасты: ХИОТ-4, 6, "Миколан";   "Биологические перчатки" по ГОСТ 12.4.068; в случае попадания веществ на кожные покровы смыть горячей водой с мылом.

  - При нанесении грунтовок  образуются твердые, газообразные и жидкие отходы, которые могут вызывать загрязнение атмосферного воздуха.

  - С целью охраны атмосферного воздуха от загрязнения выбросами  паров растворителей должен быть организован постоянный контроль за соблюдением предельно-допустимых выбросов (ПДВ), утвержденных в установленном порядке в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02.

  - Все жидкие отходы в виде загрязненных растворителей, образующиеся после фильтрации, промывки оборудования и   коммуникаций, должны  быть собраны в специальные емкости для дальнейшей переработки

  - При проливе     грунтовок   обезвреживание производить песком. Все твердые и жидкие отходы, образующиеся после  промывки оборудования, очистки помещений, коммуникаций в виде загрязненных растворителей и использованных фильтров должны быть утилизированы в соответствии с санитарными правилами № 3188-84 "Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов".

  - Окраска  грунтовок    должна производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.005 в хорошо вентилируемых помещениях.

  - Окрасочное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003 и в процессе эксплуатации не должно загрязнять выбросами вредных веществ окружающую среду (воздух, почву, водоемы) выше установленных норм.

  - При нанесении грунтовок «ПОЛУРЕН» краскораспылителями необходимо руководствоваться "Правилами при окрасочных работах с применением ручных распылителей" № 991-72, утвержденными  Минздравом  СССР22.09.72 г.

  - Средства тушения пожара: песок, кошма, тонкораспыленная вода, воздушно-механическая пена, огнетушители пенные и углекислотные марок:ОХП-10, ОБП-100. ОВПУ-250 ТУ 22-4720; ОУ-2, ОУ-5, ТУ 22-150-125.

  - К работам по приготовлению и нанесению грунтов не допускаются лица моложе 18 лет, беременные женщины и кормящие матери, прошедшие предварительный медицинский осмотр и на протяжении работы периодические смотры в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РФ № 90 от 14.03.96 г.

К самостоятельной работе следует допускать лиц после прохождения ими обучения и инструктажа по охране труда согласно ГОСТ 12.0.004-90.

Начальник НТЦ, к.т.н.                                                                                  С.В.Рагозина